**Specification: Sodium Sulfate  Anhydrous 99% powder Cat# 49401**

Assay( after drying)............99.0%

pH (5% soln. @ 25 deg C).....6.0-8.0

Maximum Limit of Impurities (% max)

L.O.I........................................0.5

Cl............................................0.001

Mg..........................................0.005

K.............................................0.01

Ca...........................................0.01

Fe...........................................0.001

Cu...........................................0.0005

PO4.........................................0.001

H.M (as Pb).............................0.0005

As...........................................0.0003

**Non Hazardous**

**GHS warning - NONE**

**CAS 7757-82-6**

 Na2SO4 Mwt= 142.04

Description: White crystals, hygroscopic